|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**Генеральный директорООО «Красный Октябрь»Суслопаров А.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. |

**Технические условия к профилированной строганной продукции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пороки древесины и обработки по ГОСТ 2140-81 | **АВ** | **С** |
| **Лицевая пласть** | **Нелицевая пласть** | **Лицевая пласть** | **Нелицевая пласть** |
| 1. Сучки пластевые |  |  |  |  |
| 1.1 Здоровые сросшиеся, в том числе с трещинами | Допускаются | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 1.2 Здоровые сросшиеся, с вырывами в сучках | Допускаются Ø до 40\* мм 1 шт на 1м | Допускаются  | Допускаются | Допускаются |
| 1.3 Здоровые несросшиеся, частично сросшиеся, в том числе с трещинами | Допускаются Ø до 40\* мм 3 шт на 1м | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 1.4 Гнилые, загнившие, табачные, выпадающие  | Допускаются Ø до 20\* мм 3 шт на 1м | Допускаются  | Допускаются | Допускаются |
| 1.5 Отверстия от выпавших сучков | Допускаются Ø до 20 мм 1 шт на 1м | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 2. Сучки кромочные |  |  |  |  |
| 2.1 Здоровые сросшиеся, в том числе с трещинами | Допускаются | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 2.2 Здоровые несросшиеся, частично сросшиеся, в том числе с трещинами | Допускаются во всю кромку до 3шт на 1м | Допускаются | Допускаются |
|  | **АВ** | **С** |
|  | **Лицевая пласть** | **Нелицевая пласть** | **Лицевая пласть** | **Нелицевая пласть** |
| 2.3 Гнилые, загнившие, табачные, выпадающие и отверстия от выпавших сучков | Допускаются Ø до 25\* мм 1 шт на 1м | Допускаются | Допускаются |
| 2.4 Пасынок | Не допускается | Допускаются | Допускаются |
| 3. Трещины |  |  |  |  |
| 3.1 сквозные  | Допускаются торцевые шириной до 2мм суммарной длиной не более ширины заготовки  | Допускаются длиной 600 мм |
| 3.2 не сковозные | Допускаются суммарно длиной до 1/2 длины изделия | Допускаются  | Допускаются  | Допускаются |
| 3.3 отлупные | Допускаются шириной до 2мм, длиной не более 300мм, диаметром не более 15мм | Допускаются | Допускаются длиной 600 мм | Допускаются |
| 4. Синева | Допускается до 20% поверхности | Допускается  | Допускается | Допускается |
| 5. Гниль | **Лицевая** | **Не лицевая** | **Лицевая** | **Не лицевая** |
| 5.1 Твердая | Допускается до 10% площади пласти | Допускается | Допускается 20% площади пласти | Допускается |
| 5.2 Мягкая | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Допускается плоска размером 10х20мм |
| 6. Прорость | пласть |  |  |
| Допускается размером 20х100мм/1шт на заготовку. На кромке допускается без пересечения ребер | Допускается  | Допускается не сквозная размером 8х100 мм 4шт на изделие, без выхода в кромку | Допускается |
|  | **АВ** | **С** |
| **Лицевая пласть** | **Нелицевая пласть** | **Лицевая пласть** | **Нелицевая пласть** |
| 7. Смоляные кармашки | Допускаются размерами 5х60мм не более 5шт на 1м, также допускается 1 кармашек размером 5х120мм | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 8. Сердцевина | допускается | допускается | допускается |
| 9. Червоточина | Допускается диаметром до 1 см 1шт/1м, не более 3 шт на заготовку | Допускается не более 4 шт на 1м | Допускается | Допускается |
| 8. Обзол | Допускается светлый шириной до 5мм длиной до ¼ длины заготовки | Допускается длиной до 1/2 длины заготовки, шириной до 15 мм, пропил по кромке 2/3 толщины. Обзол должен быть очищен от коры и луба | Допускается светлый шириной до 5мм длиной до ¼ длины заготовки | Допускается тупой пропил по пласти 2/3 ширины пласти, пропил по кромке 1/3  |
| 9. Сколы | Допускается слом шипа длиной до ширины заготовки | По нормам обзола | Допускается слом шипа длиной до ширины заготовки | По нормам обзола |
| 10. Дефекты обработки (риски, гребешок, непросторг, отсутствие радиуса, ...) | пласть |  |  |
| Допускается до 10% площади пласти | Допускаются до 20% площади пласти | Допускается до 10% площади пласти | Допускается |
| 11. Покоробленность по кромке | Допускается до 10 мм на худших 2 метрах | Допускается до 10 мм на худших 2 метрах |
| 12. Покоробленность по пласти | Допускается до 20 мм на худших 2 метрах | Допускается до 20 мм на худших 2 метрах |
| 13.Крыловатость | Допускается 10% ширины пм | Допускается 10% ширины пм |
| 14. Покоробленность по пласти поперечная | Не допускается | Допускается |

*\*Пластевые сучки диаметром меньше 10 мм не учитываются и в общий учет сучков не включаются.*

*\* Кромочные сучки и отверстия от выпавших сучков диаметром менее 5 мм не учитываются и в общий учет сучков не включаются.*

*\* Дефекты на шипе и пазе закрываемые при монтаже не учитываются.*

*\* Смоляные кармашки размером менее 5\*60мм не учитываются и в общую сумму в не включаются.*

Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать, мм

- по длине -10 …+25

- по ширине -0,5 …+0,5, для сорта

- по толщине -0,5…+0,5, для сорта

Ознакомлены:

Коммерческий директор Хаджияннис С.

Генеральный директор ООО «КО Тимбер Про» Подкин Н.А.

Директор по качеству Нагибин С.Н.

Руководитель подразделения продаж пм Тябин С.В.

Главный технолог Чудинов А.Е.

Начальник ОККЛ Чугайнова Е.Е.